原 材 料 类 来 料 检 验 标 准

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验工具/方法 | 检验内容 | 技术要求 | 抽样方法 | 判断结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板、钢管、角钢、槽钢、工字钢、扁钢 | 质保书 | 目测 | 核对质保书所填牌号、化学成份和机械性能是否齐全，并符合要求。 | 钢板、扁钢厚度符合采购要求； 钢管内孔符合采购要求； 角、槽、工字钢厚度、高度、宽度符合采购要求； | 全检 | 各项检验结果均符合要求时判断为合格并做记录。 |
|  |  | 规格尺寸 | 钢卷尺、游标卡尺 | 使用量具测量钢板的外形尺寸和厚度。 |  | 1~2件/批 |  |
|  |  | 外 观 | 目测 | 观察检查评定 | 无严重锈蚀或明显的磕碰伤。 | 全检 |  |
| 2 | 圆钢 | 质保书 | 目测 | 核对质保书所填牌号、化学成份和机械性能是否齐全，并符合要求。 | 圆钢外径符合采购要求； | 全检 |  |
|  |  | 规格尺寸 | 钢卷尺、游标卡尺 | 测量长度和外径。 |  | 2支/批 |  |
|  |  | 外 观 | 目测 | 观察检查评定 | 无严重锈蚀或明显的磕碰伤。 | 全检 |  |
|  |  | 材质（合金钢） | 光谱仪或化学分析、金相显微镜 | 检测母体来料化学成份和金相组织 | 符合材料国标、行标规定的要求 | 1~2支/每规格 |  |
| 3 | 切割板料 | 规格尺寸 | 目测 | 测量下料部件尺寸。 | 符合图纸、工艺及计划要求 切割平整，无气割残渣 | 抽检 |  |
|  |  | 外观 | 目测 | 观察检查评定 |  | 全检 |  |